Fundamentsockel für Elektroladesäule Typ Goldbeck

.... Stück

Fundamentsockel für Elektroladesäule Goldbeck aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv

bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, Kanten allseitig gefast, mit 4 Aussparungen 25x15 cm für allseitige Kabeleinführung, ein Kopfauslaß 15x15cm, mit zwei Transportankern

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     600 mm

Breite		     600 mm

Höhe		     600 mm

Gewicht	     390 kg