Fundamentsockel für Elektroladesäule Typ ABL POLE-Slim

.... Stück

Fundamentsockel für Elektroladesäule ABL POLE Slim aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv

bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, nach Zeichnung EM10010000062_a, zur

freien Aufstellung, mit 2 Öffnungen oben und unten, mit zwei Wandaussparungen 42x14 cm,

mit 4 Transportankern M12 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     260 mm

Breite		     260 mm

Höhe		     600 mm

Gewicht	       42 kg

Montageset für Stele POLE Slim bestehend aus:

- Ringschraube DIN 580 C15 M12

2 Stück

- Sechskantschraube ISO 4017 vz 8.8 M12x25

4 Stück

- Unterlagscheibe ISO 7093-1vz 13,0

4 Stück